## Slide 1: Giant Pressure-Induced Spectral Shift in Cyan-Emmitting Eu2+-Activated Sr8Si4O12Cl8 Microspheres for Ultrasensitive Visual Manometry
Teng Zheng, Marcin Runowski, Junpeng Xue, Laihui Luo, Ulises R. Rodríguez-Mendoza, Víctor Lavín, Inocencio R. Martín, Plácida Rodríguez-Hernández, Alfonso Muñoz, and Peng Du
12.07.2023
Jana Rheinländer, Marco Gurbisz

## Slide 2: Inhalt
Motivation
Struktur
Lumineszenz bei Normaldruck
Lumineszenz unter erhöhtem Druck
Strukturveränderung unter erhöhtem Druck
Vergleich zu anderen Materialien
Mögliche Probleme
Zusammenfassung

## Slide 3: Motivation
Druck ist in vielen Anwendungsbereichen (Industrie, Forschung) und kann zu Phasentransformationen, Bildung neuer Verbindungen, Defektgeneration, etc. führen
Im Labor wird häufig die Diamond anvil cell (DAC) zur Anwendung von hohem Druck verwendet
In DAC optisches Druck überwachen möglich (hoch transparente Diamante)
Lumineszente Materialien werden für Überwachung von Druck eingesetzt
  Lanthanoide oder Übergangsmetalle als Aktivatoren
  Analyse der Durckabhängigen spektral Charakteristika
  Bekannteste: Al2O3:Cr3+ Rubin (dλ/dP = 0,365 nm/GPa)
  Sensitivität nicht hoch genug um mit Anforderungen der Technologie mit zukommen (höhere Sensibilität, Genauigkeit)

## Slide 4: Motivation
Einige Bekannte Drucksensoren sind nur für hohe Druckbereiche geeignet
  Kein linearer Spektral Verschiebung im tiefen Druckbereich (<10 GPa)
  Im tiefen Bereich können organische und einige weiche Materialien Phasenübergänge durchlaufen
Chlorsilikate Vorteile
  Herstellung bei tiefen Temperaturen
  Exzellente chemische und physikalische Eigenschaften
  Guter Lumineszierender Host

## Slide 5: Struktur
Synthese: SiO2, SrCO3, NH4Cl, Eu2O3 für 4h bei 900°C sintern
Sr8Si4O12Cl8:Eu2+
I4/m (Nr. 87), a = 11,201 Å, c = 9,584 Å
Eu2+ belegt Sr-Lagen
  r(Eu2+) = 1,25 Å
  r(Sr2+) = 1,26 Å
Alle Sr2+-Lagen gleich
Koordiniert von
  4 O (2,5 – 2,8 Å)
  4 Cl (3 Å)

## Slide 6: Struktur
Mikrosphären
REM (SEM)
  5,75 μm groß, Sphärisch
  Morphologie bei Dotierung unverändert
EDX
  Sr, Si, O, Cl, Eu gleichmäßig verteilt

## Slide 7: Lumineszenz bei Normaldruck
Weißes Pulver, bei Bestrahlung mit NUV cyanfarben
Emission bei 492 nm
-Übergang
Symmetrisch ein emittierendes Zentrum
Optimaler Dotierungsgrad: 4 mol%
Quantenausbeute 80±1%

## Slide 8: Lumineszenz unter erhöhtem Druck
Zur Untersuchung wurden Druckabhängige Emissionsspektren von 0,0001 GPa (1 atm) bis 7,35 GPa aufgenommen
Farbändernde Lumineszenz von Cyan über Grün zu Gelb
Normalisiertes Emissionsspektrum der Mikrosphären
Anregung bei 284 nm

## Slide 9: Lumineszenz unter erhöhtem Druck
Bei 7,38 GPa signifikante Rotverschiebung
  Interionischen Abstände verringern sich  höhere Wechselwirkung zwischen Eu2+-Ionen und Liganden
  Steigung der Kristallfeldstärke und Nephelauxetischer Effekt (stärkere Überlappung der Ligand Orbitale und Ionen)
  Nephelauxetischer Effekt  Verringerung der Energietrennung zwischen Grundzustand und angeregten Zustand
  Verstärkung des kovalenten Charakters der Bindung
Reversibel

## Slide 10: Strukturveränderung unter erhöhtem Druck
Ab 8 GPa anderes Emissionsverhalten
  Asymmetrisch
  Blauverschiebung (hypsochrom) ab 12,8 GPa
ab initio Berechnung
  Isotrope Kompression
  Kontinuierlich bis 12,3 GPa
  Sr-Oktaeder -14,5 %
  SiO4-Tetraeder -5,9%

## Slide 11: Strukturveränderung unter erhöhtem Druck
Schermodul G
  Sinkt bis 7,6 GPa
  Danach: Rascher Anstieg
  Weist auf mechanische Instabilität hin
  Stimmt mit Beobachtung der Lumineszenzmessungen überein
Ab 9,1 GPa Zersetzung zu SrSiO3 und SrCl2

## Slide 12: Strukturveränderung unter erhöhtem Druck
Röntgenpulverdiffraktogramme
Druck ↑
  a,c ↓
  V ↓
  2θ ↑
Erinnerung:
Type equation here.
Verbreiterung
  Mechanische Spannung
  Kristalldefekte möglich

## Slide 13: Strukturveränderung unter erhöhtem Druck
Verbreiterung
  Mechanische Spannung
  Kristalldefekte möglich
Zersetzung
  Verbreiterung
  Signal-Rausch-Verh. ↓
  Verschwinden von Reflexen niedriger Intensität
Veränderungen sind kontinuierlich

## Slide 14: Vergleich zu anderen Materialien

## Slide 15: Mögliche Probleme
Breitbandlumineszenz
  Schmalbandemitter ggf. sensitiver
Einsatzbereich bis 7 GPa
Einsatz von RE
  d-Block Elemente als Alternative

## Slide 16: Zusammenfassung
Hoch effiziente Sr8Si4O12Cl8:8xEu2+ Mikrosphären wurden synthetisiert
Anwendbarkeit in Manometrie
Bei 350 nm Angeregt  Cyan Emission
Optimales Doping bei 4 mol%
Hoher Druck (7,35 GPa) deutliche Rotverschiebung
Farbveränderbare Emission (Cyan  Grün  Gelb)
Höchste Drucksensibilität (dλ/dP = 9,69 nm/GPa)
Anwendung
  Genaue optische Druckmessung
  Erkennung/Vorhersage von Katastrophen in Bauanlagen
  Tiefseeerforschung
  Hochdruckforschung unter extremen Bedingungen im Inneren von Planeten

## Slide 17: Vielen Dank für die Aufmerksamkeit