## Slide 1: Plastic Behavior of 3‑Bromo-5-chlorobenzoic acid: Structural, Thermal, and Plastic Deformation Analysis
by Deepak Rajput and Sameer V. Dalvi
13.07.2026
Paper review:
vorgestellt von Lena Aßmann & Charlotte Mebes

## Slide 2: Inhalte des Papers
Was bedeutet plastisches Verhalten und wodurch entsteht es?
Einkristallzucht des betrachteten Moleküls
  11 verschiedene Lösungsmittel
Analytik:
  Three-Point Bending Test
  PXRD und SCXRD
  Thermisches Verhalten via DSC und TGA
  Rechnungen: Molekülform – Sphärizität
  Mechanische Eigenschaften über Nanoindentation

## Slide 3: Plastisches Verhalten von Kristallen
Partielle molekulare Beweglichkeit im Kristallsystem
Elastische Verformung von Kristallen
Kombination von schwachen und starken Wechselwirkungen
  Starke, anisotrope Wechselwirkungen bilden 2D-Blätter (slip planes)
  Schwache Wechselwirkungen erlauben verschieben der slip planes
Plastische, organische Kristalle
  Meist kugelförmige Moleküle
  Schwache Wechselwirkungen im System
  Starke Wechselwirkungen können die Plastizität verringern
Anwendung
  Mechanische Aktuatoren, organische Elektronik, Pharmazeutik

## Slide 4: Kristalleigenschaften von 3B5CBA
Wasserstoffbrücken-Bindung
Homodimer
Halogenbindung
π-π-Stacking
2D-Blatt, hier auch slip plane

## Slide 5: Plastische Verformbarkeit
Kraftauswirkung an der breiten Seite
Kraftauswirkung an der schmalen Seite

## Slide 6: Zusatzinformationen
Kristallgrößen: 30-100 μm x 40-350 µm x 1500-2500 µm
O−H···O : D = 2,644 Å, d = 1,722 Å, θ = 178.25°
  Vorlesung – O−H···O−H, stark: θ = 160 – 180°, d = 1,6 – 1,9 Å
C−Br···O : d = 3,055 Å, θ = 175,354°, Einteraction = -79,6 kJ/mol
π−π stacking:
  dcentroid = 3,912 Å
    Vorlesung – Sandwich: dcentroid = 3,6 – 4,0 Å
  Einteraction = -299,9 kJ/mol
    Vorlesung – Sandwich: Einteraction < -10 kJ/mol
Härte: H = 217,48 ± 19,87 Mpa
Young’s modulus: E = 2,94 ± 0,35 GPa